建筑用轻钢龙骨检测报告

委托单位 江苏泓元检测认证有限公司                                 委 托 人章雯             委托日期 2025-03-04      报告编号B04570012504025

工程名称 /                                                        工程地址 /                                        委托编号 M2025002

建设单位 /                                                        施工单位 /                                        检测类别见证取样

监理单位 /                                                        生产厂家 /                                        样品状态可检

样品名称 建筑用轻钢龙骨                    规格型号DU50*15*1.2                        检测环境23℃，53%RH          样品编号 mn25425

检测日期2025-03-05                         结构部位 /                                 检测标准GB/T 11981-2024《建筑用轻钢龙骨》

检测设备轻钢龙骨检测平台(FP144)、秒表（LY06) 、百分表（LS65-5～8）、百分表（LS131）、百分表（LS132）、钢卷尺（LS122）、千分尺（LS72）

检测依据GB/T11981-2024《建筑用轻钢龙骨》

| 序号 | 检验项目 | 计量 单位 | 技术指标 | 检测结果 | 单项评定 | 序号 | 检验项目 |  | 计量 单位 | 技术指标 | 检测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | / | 龙骨外形应平整、棱角清晰，切口不应有毛刺和变形。镀锌层应无起皮、起瘤、脱落等缺陷，无影响使用的腐蚀、损伤、麻点， 每米长度内面积不大于1cm2的黑斑不多于3处。 涂层应无气泡、划伤、漏涂、颜色不均等影响使用的缺陷。 | 符合要求 | 合格 | 2 | 尺寸 | 长度偏差 | mm | ±5 | 1,1,1 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 断面尺寸偏差 | mm | A≤1.0 | 0.1 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B≤0.5 | 0.1 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 | mm | 1.20±0.07 | 1.21,1.21,121 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 吊顶龙骨静载 |  | mm | 加载挠度≤4.0 | 1.1 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 残余变形量≤1.0 | 0.2 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论 | 样品经检测，所检项目均符合GB/T 11981-2024《建筑用轻钢龙骨》中的技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |

检测报告说明：1、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内，以书面形式向本单位提出，逾期视为对报告无异议。2、检测报告无试验、审核、负责人签字无效。3、检测报告无本公司报告专用章和检测资质章无效。 4、送样检测，仅对来样负责。 5、检测报告复印和涂改无效。

签发：                            审核：                            试验：                            报告日期：2023-03-15

检测单位：江苏泓元检测认证有限公司

地    址：无锡市新吴区新泰路8号江苏国际技术转移中心B楼102

电    话：0510-83331618             邮编：214000